# 耐火制品常温抗折强度试验方法

一、定义

常温抗折强度

在室温下，规定尺寸的长方体试样在三点弯曲装置上受弯时所能承受的最大应力。

二、原理

在室温下以一定的加荷速率对试样施加张应力，直至试样断裂。

三、仪器设备

1、试验机：

可采用附有弯曲装置的各种型式的压力机，并应满足下列要求。

(1) 具有足够折断试样的力。

(2) 能以规定的加荷速率对试样均匀加荷，并记录或指示其断裂时的载荷。

(3) 测力示值误差在±2%以内。

(4) 弯曲装置由彼此相互平行的两个下刀口和一个上刀口组成(见下图)，上刀口位于两个下刀口的中间，允许偏离中心±2mm以内。下刀口间的距离、刀口的曲率半径及允许偏差宽度±2mm以内；中部横切面两对边的平行度允许偏差0.2mm；上、下两面的平行度允许偏差0.5mm；下刀口间的距离100±1mm；刀口的曲率半径5 ±0.5mm。

四、试样

1、试样的形状尺寸为160×40×40mm的长方体。

五、试验程序

1. 试样在110±5°C干燥至恒量。（试样干燥至最后两次称量之差不大于前一次称量的0.5%即为恒量）。

2. 测量试样中部的宽度和高度，精确至0.1mm。

3. 按试样尺寸调整弯曲装置。

4. 按下述规定将试样置于下刀口上，并使上刀口垂直地横跨试样中部：

a.由制品上切取的试样，以制样时表明符号的原砖面作压力面；

b.由模型制备的不定形材料试样，以成型时的侧面作压力面。

5. 对试样均匀加荷，直至断裂，记录其断裂时的最大载荷。试样的应力增加速率由六给出的公式计算并规定如下：

a. 致密耐火制品：

24±7.2Kgf/s

b. 隔热耐火制品:

8±1.2kgf/s

六、结果计算及处理

Rr=32⋅FLbh2

式中：Rr	抗折强度，MPa(N/cm2)

F	试样断裂时的最大载荷，N

L	下刀口间的距离，cm

b	试样中部的宽度，cm

h	试样中部的高度，cm

抗折强度计算至整数。

七、试验报告

1. 委托部门

2. 试样名称及编号

3. 试样尺寸

4. 试验条件

5. 抗折强度的单值及其平均值

6. 试验单位与日期

7. 试验人员